AK 105-20
Синтетическая грунтовка HB с добавлением фосфат цинка 
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 (
MIPA
 
SE
 · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)

Область применения :	Быстросохнущее грунтовое покрытие на основе синтетических смол подходит для нанесения толстослойного покрытия на подложки из железа для придания активной антикоррозионной защиты (фосфат цинка). Для внутренней и наружной отделки. Возможно повторное покрытие 1K и 2K красками Mipa. Не содержит хроматов и свинца.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	Алкидная смола
Содержание сухого вещества:	72 - 75 % по весу, 52 - 54 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная
Плотность (DIN EN ISO 2811):	1. 5 - 1. 6 кг / л
Блеск (DIN EN ISO 2813):	10 - 20 единиц / 60° (матовая)
Свойства:	- быстрое начальное высыхание, высокие наполняющие свойства
-  можно применять на объектах с защитой от статического электричества
· -   высокая антикоррозионная защита
· нанесение толстослойного покрытия
· отличная стойкость
· кратковременные температурные воздействия: 150°C
· постоянные температурные воздействия: 120°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409): сталь: Gt 0 (очень хорошо);
Расчетный расход:	26,9 - 27,4 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
39,6 - 40,4 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Летучие органические соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории B/с: 540 г/л
Этот продукт содержит не более 480 г/л ЛОС [4,01 фунта/галлон]




Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать все следы ржавчины,
окалины, окисления) и обезжирить, используя Mipa Silikonentferner (растворитель силикона).


Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

Операции 
распыления
	Растворитель

Распылитель / Воздушный 	3 - 4	1,3 - 1,5	2 - 3	10 - 15 %
Краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха 2.5 - 3	1,3 - 1,4	2 - 4	10 - 15 %

Безвоздушный 	120 - 150	0.28 - 0.33
(65 - 95 °)

1	0 - 5 %

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	неразбавленная


Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Высыхание
	Устойчива к пыли
	Безопасное прикосновение
	Готова к использованию
	Повторное нанесение

	Температура объекта 20 °C
	15 - 20 мин.
	45 - 60 мин.
	4 - 5 ч
	через 60 мин. с 1K красками через 120 мин. 




Температура объекта 60 °C	30 мин.
Полное отверждение через 3 - 4 дней (при 20 °C).

Растворитель:	Mipa Verdünnung UN или UN 21




Варианты применения :	Сталь:
Первый слой:	AK 105-20 толщина покрытия: 50 - 60 мкм)
Верхний слой:	AK 200 ил AK 240 или AK 250
(толщина покрытия:  50 - 60 мкм)



Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски предметов, которые могут попасть в рот. Хранение обрабатываемых деталей на открытом воздухе возможно в течение 5 дней (только детали с первым слоем, без верхнего слоя). Не подходит для повторного покрытия отделочной краской Mipa 2K-Decklacken с большим содержанием твёрдых частиц.


Техника безопасности
Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.


Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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