AK 231-50

Синтетическая однослойная полуглянцевая HS краска для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 5/1214 страница 1 / 2

Описание продукта

Область применения :	Полуглянцевая толстослойная эмаль с оксидативным отверждением

с высокой антикоррозионной защитой для толстослойного покрытия стальной конструкции, формы, контейнеров, машин, шасси, стеллажей и т.д., изготовленных из стали, оцинкованной стали и алюминия. Для внутренней и наружной отделки. Низкое содержание сольвента.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	                           особ. модифицированное 
                                                                      синтетическое связующее вещество

Содержание сухого вещества:	69 - 75 % по весу, 
54 - 58 % по объему

Вязкость распыления (DIN 53 211):     тиксотропная

Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,3 - 1,5 кг/л

Блеск (DIN EN ISO 2813):	30 - 45 единиц / 60° (полуглянцевая)

Свойства:	-   высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям

- хорошая устойчивость к бензину и дизельному топливу временным воздействием

- кратковременные температурные воздействия: 150°C

- постоянные температурные воздействия: 130°C

- испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):

Сталь: Gt 0 (очень хорошо); оцинкованная сталь: Gt 0 (очень хорошо); алюминий: Gt 0 (очень хорошо);

Расчетный расход:	34,8 - 37,8 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

47,4 - 48,9 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Летучие органические
 соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории A/i): 500 г/л

Этот продукт содержит не более 450 г/л ЛОС [3,76 фунта/галлон]

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).

Цинк: очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку (Mipa Zinkreiniger)

Алюминий: очистить, зашлифовать и обезжирить, используя растворитель силикона Mipa Silikonentferner.

Операции по

распылению

Нанесение :	Давление [бар]	Размер форсунки [мм]

Разбавление

Распылитель / Воздушный	3 - 5	1.7 - 2.5	2 - 3	0 - 10 %

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	0 - 5 %

Безвоздушный 	120 - 150	0,4 - 0,5

(65-95°)

1	0 - 5 %

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

AK 231-50

Синтетическая однослойная полуглянцевая HS краска для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 5/1214 страница 2 / 2

Высыхание	Устойчива к пыли	      Безопасное прикосновение

Температура объекта 20 °C	2 - 3 ч	8 - 10 ч

Полное отверждение через 8 - 10 дней (при 20 °C).

Разбавление :	Рспыление Mipa Verdünnung UN или UN 21 Нанесение кистью / валиком: Mipa KH-Verdünnung

Варианты применения :	Сталь:

Верхний слой:	AK 231-50 толщина покрытия: 80 - 100 мкм)

Грунтовое покрытие AK  105-20  (толщина покрытия:	60 - 80 мкм) применяется  где преобладает суровая агрессивная среда.

Оцинкованная сталь, алюминий:

Верхний слой: AK 231-50 толщина покрытия: 80 - 100 мкм)

Грунтовое покрытие EP 100-20  (толщина покрытия:  30 - 40 мкм) применяется  где преобладает суровая агрессивная среда.

Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или при контакте с пищевыми продуктами. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания. Нанесение толстослойного покрытия может значительно продлить время высыхания.

Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.