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 (
MIPA SE · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)

Описание продукта

Область применения :	Полуглянцевая толстослойная эмаль с оксидативным отверждением 
с высокой антикоррозионной защитой для толстослойного покрытия стальной конструкции, формы, контейнеров, машин, шасси, стеллажей и т.д., изготовленных из стали, оцинкованной стали и алюминия. Для внутренней и наружной отделки. Низкое содержание сольвента.
Технические характеристики:	Вяжущая основа:	                           особ. модифицированное 
                                                                      синтетическое связующее вещество
Содержание сухого вещества:	69 - 75 % по весу, 
54 - 58 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211):     тиксотропная
Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,3 - 1,5 кг/л
Блеск (DIN EN ISO 2813):	30 - 45 единиц / 60° (полуглянцевая)
Свойства:	-   высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
· хорошая устойчивость к бензину и дизельному топливу временным воздействием
· кратковременные температурные воздействия: 150°C
· постоянные температурные воздействия: 130°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):
Сталь: Gt 0 (очень хорошо); оцинкованная сталь: Gt 0 (очень хорошо); алюминий: Gt 0 (очень хорошо);
Расчетный расход:	34,8 - 37,8 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
47,4 - 48,9 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Летучие органические
 соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории A/i): 500 г/л
Этот продукт содержит не более 450 г/л ЛОС [3,76 фунта/галлон]


Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона). 
	Цинк: очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку (Mipa Zinkreiniger)
Алюминий: очистить, зашлифовать и обезжирить, используя растворитель силикона Mipa Silikonentferner.

 (
Операции
 
по
 
распылению
)Нанесение :	Давление [бар]	Размер форсунки [мм] 	


Разбавление

Распылитель / Воздушный	3 - 5	1.7 - 2.5	2 - 3	0 - 10 %
Нанесение кистью, валиком	-	-	-	0 - 5 %

Безвоздушный 	120 - 150	0,4 - 0,5
(65-95°)

1	0 - 5 %

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Высыхание	Устойчива к пыли	      Безопасное прикосновение 
	
Температура объекта 20 °C	2 - 3 ч	8 - 10 ч

Полное отверждение через 8 - 10 дней (при 20 °C).
Разбавление :	Рспыление Mipa Verdünnung UN или UN 21 Нанесение кистью / валиком: Mipa KH-Verdünnung
Варианты применения :	Сталь:
Верхний слой:	AK 231-50 толщина покрытия: 80 - 100 мкм)
Грунтовое покрытие AK  105-20  (толщина покрытия:	60 - 80 мкм) применяется  где преобладает суровая агрессивная среда.

Оцинкованная сталь, алюминий:
Верхний слой: AK 231-50 толщина покрытия: 80 - 100 мкм)
Грунтовое покрытие EP 100-20  (толщина покрытия:  30 - 40 мкм) применяется  где преобладает суровая агрессивная среда.


[bookmark: _GoBack]
Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или при контакте с пищевыми продуктами. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания. Нанесение толстослойного покрытия может значительно продлить время высыхания.



Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.


Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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