AY 210-10
1K акриловая матовая краска для верхних покрытий
Информация о продукции
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 (
MIPA SE · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)

Описание продукта

Область применения :	Быстросохнущая 1K-акриловая краска с высоким блеском, предназначена для точечного  ремонта или полного ремонта машин и транспортных средств. Продукт особенно подходит для аэрозолей.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	Акрил-сополимер
Содержание сухого вещества:	48 - 54 % по весу, 35 - 38 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211): 	125 - 135 с 4 мм
Плотность (DIN EN ISO 2811):	1, 0 - 1, 2 кг / л
Блеск (DIN EN ISO 2813):	10 - 20 единиц / 60° (матовая)
Свойства:	-   быстрое начальное высыхание
· можно применять на объектах с защитой от статического электричества
· высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
· кратковременные температурные воздействия: 130°C
· постоянные температурные воздействия: 70°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409): ПВХ: Gt 0 (очень хорошо)
Расчетный расход:	21,4 - 27,9 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
24,3 - 28,0 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.




Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить, зашлифовать и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner
(очиститель для силикона)
старая 1K-покраска:  обеспечить, что имеющаяся покраска полностью удалена (тщательно отшлифовать, нанесите средство для удаления краски)
старая 2K-покраска:  обработать и обезжирить используя Mipa  Kunststoff- reiniger (очиститель для пластика) или Mipa Silikonentferner


Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

Операции 
распыления	Растворитель

Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 4	25 - 30 %
Краскопульт низкого давления с 
высоким потреблением сжатого воздуха  	2,5 - 3         	1,3 - 1,4           	 2 - 4                   25 - 30 %


Высыхание	Устойчива к пыли	
Безопасное  прикосновение

Готова к	 Повторное использованию  нанесение

Температура объекта 20 °C	10 - 15	20 - 25 мин.	1 - 2 ч	15 мин.
Температура объекта 60 °C	30 мин.
Полное отверждение через 2 дня (при 20 °C).

Разбавление :	Mipa Verdünnung UN 21

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Варианты применения :
	
Сталь:
Грунтовое покрытие:
	

Mipa AK 100-20 или VB 100-20

	
	(толщина покрытия: также подходит.
Верхний слой:
	25 - 30 мкм) Все остальные Mipa Groundcoats 

Mipa AY 210-10 (толщина покрытия:  30 - 40 мкм)

	
	ПВХ:
	

	
	Грунтовое покрытие: Верхний слой:
	AY 210-10 (толщина покрытия: 20 - 25 мкм)
AY 210-10 (толщина покрытия: 20 - 25 мкм)


Особые условия
Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или при контакте с пищевыми продуктами. Особая УФ-устойчивая пигментация доступны через нашу справочную службу.  Если температура окружающей среды выше  25  °C,  70  % необходимо добавить растворитель Mipa Verdünnung UN 21 во избежание образования нитевидных дефектов.
Более того, есть возможность смешивать флуоресцентные краски MIPA Neon-Farbtöne, которые предназначены для однослойного нанесения.  В этом случае обратитесь к Информации о продукции “Mipa Neon-Farbtöne PMI- Einschichtlacke”. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.


Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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