EP 100-20
2K EP Грунтовка
Информация о продукции


gb 11/1214 страница 1 / 2

 (
MIPA
 
SE
 · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)


Описание продукта

Область применения :	
Не содержит хроматов, 2K грунтовое покрытие на основе фосфата цинка, эпоксидной смолы подходит для стали, оцинкованной стали, алюминия, пластиков, армированных стекловолокном, и минеральных оснований.  Рекомендуется в качестве грунтового покрытия для использования под водой и в качестве защитного покрытия от химических агентов.  Также подходит для использования в качестве промежуточного покрытия с использованием EP-Zinkstaubgrundierung.
Технические характеристики:	Вяжущая основа:	эпоксидная смола
Содержание сухого вещества:                               65 - 68 % вес
44 - 45 % объем
Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная
Плотность (DIN EN ISO 2811):        1,4 - 1,5 кг/л
Блеск (DIN EN ISO 2813):           10 - 20 единиц / 60° (матовая)
Свойства:	-   Отличная антикоррозийная защита
· можно применять на объектах с защитой от статического электричества
· - очень высокая химическая и механическая стойкость
· возможно использование в качестве изоляции на термопластичной подложке 
· кратковременные температурные воздействия: 180°C
· постоянные температурные воздействия: 150°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):
Сталь, оцинкованная сталь, цинк и алюминий: Gt 0 (очень хорошо);
Расчетный расход:	26,3 - 27,4 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
32,9 - 33,2 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.
Летучие органические соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории B/с: 540 г/л
Этот продукт содержит не более 540 г/л ЛОС. [ 4.51 фунта/галлон ]

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikonentferner.
Цинк:	очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку (Mipa Zinkreiniger)
Алюминий:   очистить, зашлифовать и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner  (растворитель силикона).











Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

Операции распыления
	Разбавление

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	5 - 10 %
Распылитель / Воздушный 	4	1.5 - 1.8	2 - 3	20 - 25 %
Краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха  2,5 - 3	1.5 - 1.8	2 - 4	20 - 25 %

Безвоздушный 	120 - 150	0.28 - 0.33
(65 - 95 °)

1 - 2	10 - 15 %


Разбавление :	Mipa EP-Verdünnung
Отвердитель :	Mipa EP 950-10, EP 950-25

Пропорция смешивания :	По весу:	5 : 1 (EP 100-20 : Отвердитель) по объему:  3 : 1 (EP 100-20 : Отвердитель)
Высыхание	Устойчива к пыли  Безопасное прикосновение  Готова к использованию Повторное нанесение 
Температура объекта 20 °C	45 - 55 мин.		4 - 5 ч		10   - 12 ч	1 ч	- Температура объекта. 60 °C					45 мин.		-
Повторное нанесение: первое через 1 час, последующее через 24 часа.
Если процесс высыхания занимает больше 24 часов, требуется промежуточная шлифовка.
Срок годности:	7 - 9 часов

Варианты применения :	Сталь:
Грунтовка:   EP 100-20 (толщина покрытия:  50 - 70 мкм) Верхний слой: PU 200-90 (толщина покрытия:  50 - 60 мкм) Цинк:
Грунтовка:  EP 100-20 (толщина покрытия:  50 - 70 мкм) Верхний слой: PU 200-90 (толщина покрытия:  50 - 60 мкм) Алюминий:
Грунтовка:   EP 100-20 (толщина покрытия:  50 - 70 мкм) Верхний слой:    PU 200-90 (толщина покрытия:  50 - 60 мкм)




Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот.


Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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