EP 500-20

2K EP краска с эффектом слюды для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 10/1214 страница 1 / 2

Описание продукта

Область применения :

Антикоррозийное промежуточное покрытие (с эффектом черной слюды) в соответствии с TL  918 300 Blatt 87, на основе 2K-эпоксидной смолы, подходящей для стали, оцинкованной стали и алюминия. Рекомендуется также для использования как промежуточное защитное покрытие на мостах, балюстрадах, портовых конструкциях, трубах и сооружениях в агрессивных средах: морские и сточные воды.  Постоянная антикоррозийная защита и специальный декоративный эффект.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	эпоксидная смола

Содержание сухого вещества:	74 - 76 % вес

45 - 48 % объем

Вязкость распыления (DIN 53 211): 	тиксотропная

Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,80 - 1,90 кг/л

Блеск (DIN EN ISO 2813):	10 - 20 единиц / 60° (матовая)

Свойства:	-   выдающаяся антикоррозийная защита, высокое сопротивление трению, вязкоэластичный

- можно применять на объектах с защитой от статического электричества

- очень высокая химическая и механическая стойкость

- кратковременные температурные воздействия: 180°C

- постоянные температурные воздействия: 150°C

- испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):

Сталь, оцинкованная сталь, цинк и алюминий: Gt 0 (очень хорошо)

Расчетный расход:	22,5 - 22,7 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

34,1 - 34,7 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Летучие органические соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории A/j): 500 г/л

Этот продукт содержит не более 500 г/л ЛОС [4,17 фунта/галлон]

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

Подготовка поверхности:	Сталь:  очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и

обезжирить, используя Mipa Silikonentferner (растворитель силикона).

Цинк: очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку.

Алюминий: очистить, зашлифовать и обезжирить, используя  Mipa Silikonentferner (растворитель силикона).

Нанесение:	Давление [бар]	Размер форсунки [мм]    Операции распыления

Растворитель

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	5 - 10 %

Распылитель / Воздушный 	4	1,8 - 2,0	2	10 - 15 %

Краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха	2,5 - 3	1,8 - 2,0	2	10 - 15 %

Безвоздушный 	150 - 180	0,38 - 0,53

(40 - 80 °)

1	10 - 15 %

Растворитель:	Mipa EP-Verdünnung

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

EP 500-20

2K EP краска с эффектом слюды для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 10/1214 страница 2 / 2

Отвердитель :	Mipa EP 950-25, EP 950-10

Пропорция смешивания :	По весу:	5 : 1 (EP 500-20 : Отвердитель) по объему:	3 : 1 (EP 500-20 : Отвердитель)

Высыхание	Устойчива к пыли Безопасное прикосновение  готова к использованию	повторное нанесение

Температура объекта 20 °C	45 - 55 мин.		4 - 5 ч	10   - 12 ч	1 ч	-

Температура объекта. 60 °C			45     мин.		-

Срок годности:	7 - 9 часов

Варианты применения :	Сталь:

Первый слой:	EP 100 - 20 (общая толщина покрытия: 60 - 80 мкм)

или Mipa 2K-Zinkstaubfarbe (толщина покрытия: 60 - 80 мкм) (при постоянном контакте с водой  в качестве грунтовки используйте только Mipa 2K- Zinkstaubfarbe)

Промежуточный слой:	EP 500-20 (толщина покрытия: 60 - 80 мкм;

Для максимальной антикоррозионной защиты: 140 - 160 мкм) Верхний слой:	PU 500-20 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)

Цинк и алюминий:

Первый слой:	EP 500-20 (толщина покрытия: 60 - 80 мкм) Верхний слой:	PU 500-20 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)

Особые условия

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот.

Для достижения наилучшего эффекта черной слюды и во избежание образования взаимных полос, рекомендуется наносить верхний слой в одном направлении (наносится распылителем, валиком или кистью). Лучший результат достигается в соответствии с точностью применения. Больше нет необходимости добавлять PMI-Farbkonzentrat при использовании в качестве промежуточного слоя для усиленной антикоррозионной защиты. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.

Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.